## Technická specifikace obuvi zásahové pro hasiče

### A  Základní technické podmínky

- Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 500 párů obuvi pro hasiče (dále jen “obuv”) v provedení vhodném pro vyprošťování z plamenů, pro likvidaci požárů a ochranu majetku v budovách, v uzavřených konstrukcích, v dopravních prostředcích nebo podobných objektech postižených ohněm nebo nouzovou situací.

- Obuv splňuje požadavky ČSN EN 15090 Obuv pro hasiče (dále jen „norma“), s níže uvedeným upřesněním:

  - K čl. 4.1 normy

Obuv lze ji zařadit do třídy I.

  - K čl. 4.2 normy.

Obuv má tvar D.

  - K čl. 4.3 normy

Obuv odpovídá typu 2.

  - K čl. 6.3.1 normy

Obuv splňuje požadavky třídy HI3.

  - K čl. 6.6.1 normy

Obuv vyhovuje článku 6.6.3.

- Obuv splňuje požadavky na izolaci proti chladu v souladu s čl. 6.2.3.2 ČSN EN ISO 20345.

- Z hlediska odolnosti proti uklouznutí obuv splňuje požadavky pro označení symbolem SRC podle čl. 5.3.5 ČSN EN ISO 20345.

###### B Další technické podmínky

- Vrchový materíál obuvi je hydrofóbní hovězinová useň černé barvy o tlouštce nejméně 2,4 mm.

- Obuv je vybavena rychlouzávěrem, což je usňová lišta se zdrhovadlem připevněná šněrovadly ke svršku obuvi pomocí soustavy kroužků a uzavřených háčků, která usnadňuje rychlé uzavření obuvi.

- Obuv je vybavena textilní podšívkou s nepromokavou a prodyšnou membránou (např. Gore-Tex, Sympatex atp.), která umožňuje průchod vodní páry zevnitř obuvi ven a současně zabraňuje vnikání vlhkosti do  obuvi.

- Uvnitř obuvi je umístěna vyjímatelná vkládací stélka se schopností absorbovat vlhkost nohy.

- Na obuv je vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je přípustné deklarovat splnění požadavků zadavatele i podle jiných harmonizovaných evropských norem, nebo národních norem odpovídajícících požadovaným českým technickým normám.

- Všechny použité usňové a textilní materiály musí být bez obsahu zdraví nebezpečných koncentrací  škodlivých látek (formaldehyd, pentachlórfenol, azobarviva, vylouhovatelný chróm, těžké kovy ) ve smyslu předepsaných norem.

- Obuv je vyrobena v roce 2010 nebo 2011.

###### C  Požadavky na předložení vzorků

- Uchazeč předloží v nabídce 1 pár obuvi z velikostního čísla 43, 44 a 45 (celkem tedy tři páry), přičemž minimálně jeden pár bude označen notifikovanou osobou z důvodu ověření identity vzorků s předloženými výsledky zkoušek a certifikátem o ES přezkoušení typu.

- Uchazeč předloží vzorky materiálů a použitých polotovarů takto:

- 1 ks formát A5 vrchový materiál 1. druh ( hydrofobní useň ),

- 1 ks formát A5 podšívkový materiál,

- 1 ks vkládací stélka,

- 1 ks napínací stélka,

- 1 ks podešev.

- K předloženým materiálům a polotovarům doloží ucházeč materiálové listy.

###### D požadavky na předložení dokumentace

Uchazeč předloží v nabídce:

- kopii certifikátu o ES přezkoušení typu k danému typu obuvi,

- prohlášení o shodě, vydané výrobcem obuvi k danému typu obuvi,

- kopie zkušebního protokolu o testech podle výše uvedených norem,

- návod na použití a údržbu v českém jazyce.

###### E Doplňkové požadavky

Uchazeč se zavazuje v rámci zakázky zajistit :

- servis a deklarace způsobu oprav, záruční a pozáruční servis,

- bezplatné posuzování ochranných vlastností obuvi po celou dobu používání,

- případné výměny obuvi při nevhodně zvolených velikostech,

- dodávku vhodného impregnačního prostředku ke každému páru obuvi,

- dodávky obuvi ve velikostech EU 36 - 50.

Poznámka č. 1:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Poznámka č. 2:

U nedatovaných odkazů na normativní dokumenty platí poslední vydání dokumentu (včetně změn).