Technická specifikace předmětu smlouvy

Triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy

Technická podmínky trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy jsou stanoveny v příloze č. 7 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

# Příloha 7

Technické podmínky trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy jsou splněny za předpokladu, že:

- Triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy svým provedením odpovídá               ČSN 80 5004.

- Stanoveným podmínkám vyhovuje triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy zařazené do 1. volby podle ČSN 80 5006.

- Pomocným materiálem jsou nitě z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna.

- Okraje rukávů u trika s dlouhými rukávy a průkrčníky jsou zhotoveny z pružných lemů.

- Počet stehů je nejméně 46 na 10 cm.

- Švy jsou rovné, trvanlivé, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy bez vynechávek a pružné natolik, aby se normálním roztažením úpletu netrhaly.

- Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

- U trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy se zkouší

a)   hmotnost

b)   rozměry   a   vnější   vzhled

c)   hustota   stehů   a   pevnost

poškození   a   prosekání   švů

d)   rozměrové   změny

e)   plošná   hmotnost                             	podle   ISO   3801 nebo   ČSN   80  0845,

f)   stálobarevnost                              	podle   ČSN   EN   ISO  105.

- V průkrčníku trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je napevno umístěna etiketa s údaji o výrobci, velikostmi, se symboly pro ošetřování a s materiálovým složením. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758. Označení velikosti odpovídá ČSN EN 13402-2.

- Přípustná tolerance rozměrů trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je +/- 5 % od rozměrů velikostí uvedených v části I. bodě 2 a v části II. v bodě 2.

# I. Triko s dlouhými rukávy

- Triko s dlouhými rukávy splňuje tyto podmínky:

| Úplet | Základní | Lemy |
| --- | --- | --- |
| Vazba | Jednolícní krytá | Žebrová 1 : 1 |
| Stroj okrouhlý | Jednolůžkový okrouhlý | Dvoulůžkový |
| Barva | šedé melé | šedé melé |
| Použitý materiál | Bavlna/viskóza min. % 60/40 Bavlna/polyamid min. % 80/20 | Bavlna 58%/viskóza 38,5% elastan 3,5% |
| Plošná hmotnost /g.m-2/ | 180 ± 8 % | 265 ± 8 % |
| Rozměrová změna pří mechanickém praní 60 0C po 5 cyklech | - 6,5 % | - 6,5 % |
| Stálobarevnost v mechanickém praní 60 0C | 4 | 4 |
| Stálobarevnost v potu alkalickém v potu kyselém | 4 4 | 4 4 |
| Suchý otěr | 4 | 4 |
| Mokrý otěr | 4 | 4 |

- Rozměry trika s dlouhými rukávy odpovídají následujícím velikostem

| Velikostní označ. | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost-kód | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
| A prsní šířka | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| B celková délka | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| C délka rukávu | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| D podpažní šířka rukávu | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E šířka náramenice | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |

3. Vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry je uveden na obrázku č. 1. vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

# II. Triko s krátkými rukávy

  - Triko s krátkými rukávy splňuje tyto podmínky:

| Úplet | Základní | Lemy |
| --- | --- | --- |
| Vazba | Jednolícní krytá | Žebrová 1 : 1 |
| Stroj okrouhlý | Jednolůžkový okrouhlý | Dvoulůžkový |
| Barva | šedé melé | šedé melé |
| Použitý materiál | Bavlna/viskóza min. % 60/40 Bavlna polyamid min. % 80/20 | Bavlna 58%/viskóza 38,5% elastan 3,5% |
| Plošná hmotnost /g.m-2/ | 140 ± 8 % | 200 ± 8 % |
| Stálobarevnost v mechanickém praní 60 0C | 4 | 4 |
| Stálobarevnost v potu alkalickém v potu kyselém | 4 4 | 4 4 |
| Suchý otěr | 4 | 4 |
| Mokrý otěr | 4 | 4 |

Poznámka: Triko s krátkými rukávy splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů s tímto upřesněním: minimální plošnou hmotnost základního úpletu požadujeme 140 g.m-2

2. Rozměry trika s krátkými rukávy odpovídají následujícím velikostem

| Velikostní označ. | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost-kód | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
| A prsní šířka | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| B celková délka | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 |
| C délka rukávu | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| D podpažní šířka rukávu | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E šířka náramenice | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |

3. Vzor trika s krátkými rukávy je uveden na obrázku č. 2. vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.